Минстрой России Государственный научный центр "Строительство"

Научно-исследовательский, проектно-конструкторский

и технологический институт бетона и железобетона

НИИЖБ

# МИКРОКРЕМНЕЗЕМ КОНДЕНСИРОВАННЫЙ

Технические условия

ТУ 5743-048-02495332-96

г. Москва, 1996 г.

Настоящие технические условия распространяются на микрокремнезём конденсированный, предназначенный для применения в качестве высокоактивной минеральной добавки к бетону и цементу.

Допустимая область применения бетонов с микрокремнезёмом конденсированным при его дозировках в пределах 30% массы цемента в составе бетона - все бетонные и железобетонные конструкции сооружений жилищно-гражданского и промышленного строительства, включая системы питьевого водоснабжения.

Микрокремнезем конденсированный представляет собой ультрадисперсный материал, состоящий из частиц сферической формы, получаемый в процессе газоочистки печей при производстве кремнийсодержащих сплавов. Основным компонентом материала является диоксид кремния аморфной модификации.

Микрокремнезем конденсированный поставляется в трех отпускных формах и соответственно маркируется:

- неуплотненный, - МК-85, МК-65;

- уплотненный, - МКУ-85, МКУ-65;

- в виде суспензии - МКС-85.

Цифровой индекс в маркировке указывает минимально допустимое количество диоксида кремния (SiO2).

Пример записи обозначения продукта при заказе и в нормативно-технической документации: "МК-...", "МКУ-...", "МКС-..." (с указанием массовой доли SiO2 в % в соответствии с настоящими Техническими условиями)

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Микрокремнезем конденсированный должен соответствовать требованиям настоящих технических условий.

1.2. Микрокремнезем конденсированный неуплотненный получается путем отбора материала с рукавных "или электрических фильтров систем газоочистки печей, выплавляющих кремнийсодержащие сплавы.

1.3. Микрокремнезем конденсированный уплотненный производится путем уплотнения материала (по пункту 1.2) с помощью специального оборудования.

1.4. Суспензия (паста) из микрокремнезема конденсированного производится путем смешения воды, сухого микрокремнезема (по пунктам 1.2 и 1.3), пластификатора и, при необходимости, стабилизирующего компонента.

Компоненты при приготовлении суспензии (пасты) принимаются в следующем соотношении (% по массе):

- микрокремнезем конденсированный сухих отпускных форм -40-70;

- пластификатор - 0,02-0,14;

- стабилизатор -0,02-0,14;

- вода - остальное.

1.5. Пластификатор должен соответствовать требованиям ТУ 6-36-0204229-625 "Пластификатор С-3. Технические условия".

1.6. Стабилизирующий компонент должен соответствовать требованиям ТУ 6-09-5283 "Нитрилотриметилфосфоновая кислота термостойкая, чистая. Технические условия".

1.7. По физико-химическим показателям микрокремнезем конденсированный должен удовлетворять требованиям и нормам, приведенным в таблице 1

Таблица 1

| №№ п/п | Наименование показателей | Нормы для марок микрокремнезема конденсированного | Метод определения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | неуплотненного | уплотненного | суспензии (пасты) |  |
|  |  | МК-85 | МК-65 | МКУ-85 | МКУ-65 | МКС-85 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Внешний вид …….. | Ультрадисперс-ный порошок серого цвета | Мелкозернистый-порошкообразный материал серого цвета с размером агрегатов до . 0,5 мм | Текучая жидкость темно-серого цвета | Визуально |
| 2. | Массовая доля микрокремнезема конденсированного в пересчете на сухой продукт, % не менее........... | 97 | 97 | 90 | 90 | 40 | по п.4.2 |
| 3. | Массовая доля воды, % не более.......... | 3 | 3 | 10 | 10 | 60 | по п.4.2 |
| 4. | Массовая доля потерь при прокаливании (п.п.п.), % не более............. | 3 | 5 | 3 | 5 | 5* | по п.4.3 |
| 5. | Массовая доля диоксида кремния (SiО2 % не менее ….. | 85 | 65 | 85 | 65 | 85* | по п.4.4 |
| 6. | Массовая доля свободных щелочей (Na2O, К2О), % не более ................. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2* | по п.4.5 |
| 7. | Массовая доля оксида кальция, % не более........ | 3 | 5 | 3 | 5 | 3* | по п.4.5 |
| 8. | Массовая доля серного ангидрида, % не более ................... | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6* | по п.4.6 |
| 9. | Удельная поверхность микрокремнезема конденсированного, м:/г не менее ........ | 12 | 12 | 12 | 12 | - | по п.4.7 |
| 10. | Индекс активности % не менее .......... | 95 | 90 | 95 | 90 | 95 | по п. 4.8 |
| 11. | Насыпная плотность микрокремнезема конденсированного сухих форм кг/м3 ............ | 150-250 | 150-250 | 80-500 | 280-500 |  | по п.4.9 |
| 11 | Плотность водной суспензии (пасты), кг/м1, не менее ......... |  |  |  |  | 1280 | по п.4.9 |
| 13. | рН 5% водной суспензии, не менее ...... |  |  |  |  | 7 | по п.4.10 |

*) В пунктах 4,5,6,7,8 нормы суспензии (пасты) приводятся в пересчете на сухое вещество.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

2.1. Микрокремнезем конденсированный пожаровзрывобезопасен, вещество не радиактивное, умеренно опасное: 3-й класс опасности по ГОСТ 12.1.007, ПДК в воздухе рабочей зоны по ГОСТ 12J.005- 1 мг/м3.

2.2. Микрокремнезем конденсированный всех отпускных форм оказывает раздражающее действие на слизистую оболочку глаз, верхних дыхательных путей. При длительном поступлении в организм вызывает силикоз.

2.3. Помещения, где проводятся работы с микрокремнеземом конденсированным, должны быть оборудованы общеобменной приточно-вытяжной вентиляцией по ГОСТ 12.4.021, обеспечивающей состояние воздуха рабочей зоны в соответствии с ГОСТ 12.1.005. В местах возможного пыления обязательна установка местных отсосов. Оборудование должно быть герметизировано.

2.4. При отборе проб, анализе и применении михрокремнезема конденсированного обязательно применение индивидуальных средств защиты работающих по ГОСТ 12.4.011 и ГОСТ 12.4.103 (спецодежда, спецобувь, пыленепроницаемые рукавицы или перчатки, защитные очки, респиратор ШБ-1 "Лепесток-200").

2.5. Производственный персонал должен проходить предварительный и периодический медосмотры согласно приказу Министерства здравоохранения и медицинской промышленности РФ № 90 от 14.03.96 г.

2.6. При работе с микрокремнеземом конденсированным следует, также, руководствоваться требованиями СНиП III-4 "Техника безопасности в строительстве".

2.7. Содержание вредных веществ (SiO2, Na2O, K2O, CaO, SO3) в воздухе рабочей зоны определяется в соответствии с Методическими указаниями, утвержденными Минздравом Российской Федерации и опубликованными в "Сборниках методических указаний на определение вредных веществ в воздухе рабочей зоны".

Номера методических указаний и сборников, в которых они опубликованы, приведены в таблице 2.

# Таблица 2

| Наименование вредных веществ | Номера МУ МЗ РФ | Источник-номер сборника, год выпуска, стр. |
| --- | --- | --- |
| Диоксид кремния (SiО2) | №5887-91 | вып.12 (переработанный), М., 1994, стр.12 |
| Оксиды натрия и калия (Na2O, К2О) | № 4574-88 | вып.10 (переработанный), М., 1988,стр.49 |
| Оксид кальция (СаО) | №4810-88 | вып.23/1. М., 1988. стр.136 |
| Сернистый ангидрид (SO3) | № 1642-77 | вып.1-5 (переработанный). М.. 1981. стр.70 |

- ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.1. Микрокремнезем конденсированный принимают партиями. Партия должна быть принята техническим контролем предприятия-изготовителя. Партией считают количество продукта, не более 35 т (для суспензии, - в расчете на сухой остаток), однородного, по показателям качества, и снабженного единым документом о качестве.

3.2. Документ, сопровождающий партию (паспорт) должен содержать следующие сведения:

- наименование предприятия - изготовителя или его товарный знак;

- наименование продукта и товарную марку;

- обозначение технических условий, значения показателей качества, нормируемых по техническим условиям, и значения показателей качества данной партии;

- дату изготовления;

- печать изготовителя или штамп технического контроля.

3.3. Потребитель имеет право производить контрольную проверку поступивших партий продукта на соответствие требованиям настоящих технических условий.

3.4. При получении неудовлетворительных результатов хотя бы по одному показателю качества, предусмотренному настоящими ТУ, производят повторный контроль (анализ) от удвоенной по массе средней лабораторной пробы. Результаты повторного анализа признаются окончательными и распространяются на всю партию.

- МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

4.1. Отбор и подготовка проб по ГОСТ 9758. Масса средней лабораторной пробы составляет не менее 500 г.

4.2. Массовую долю микрокремнезема конденсированного и воды определяют по ГОСТ 5382 (п.2.1) высушиванием в термостате (сушильном шкафу) или под инфракрасной лампой.

4.3. Массовую долю потерь при прокаливании определяют по ГОСТ 5382 (п.2.2). Для этого отбирается образец микрокремнезема конденсированного сухих форм массой не менее 5 г или суспензии (пасты) массой не менее 10 г.

4.4. Массовую долю диоксида кремния определяют по ГОСТ 5382. Отбор проб производится с каждых 100 тонн микрокремнезема конденсированного. Методы определения: гравиметрический (п.2.4) или фотоколориметрический по кремнемолибденовой кислоте (п.3.1).

При фотоколориметрическом определении в качестве стандартного образца используют диоксид кремния по ГОСТ 9428, ч.д.а., предварительно прокаленный.

4.5. Массовую долю свободных щелочей (Na2O, K2О) и оксида кальция определяют пламенно-фотометрическим методом по ГОСТ 5382.

4.5.1. Оксиды натрия и калия определяют в фильтрате после разложения навески микрокремнезема конденсированного (2 г) смесью серной и плавиковой кислот (п.2.12).

Диапазон концентраций градуировочных растворов 0,01-0,4 г/дм3 по Na2O и К2О. Пламя: пропан-бутан/воздух.

4.5.2. Оксид кальция определяют в фильтрате после выделения гидратированного оксида кремния (п.2.4.2). При этом принимаются:

- масса микрокремнезема конденсированного - 2 г;

- объем анализируемого раствора - 100 см3;

- диапазон концентраций градуировочных растворов 0,05-2,5 г/дм3 по СаО.

Пламя: пропан-бутан/воздух.

4.5.3. Градуировочные растворы готовят по точным навескам предварительно высушенных реактивов:

- кальций углекислый по ГОСТ 4530, х.ч; фактор пересчета СаО/СаСО3 = 0,5603, готовят разложением навески соляной кислотой (1:3);

- натрий хлористый по ГОСТ 4233, х.ч.; фактор пересчета Na2O/NaCl = 0,5303;

- калий хлористый по ГОСТ 4234, х.ч.: фактор пересчета К2О/КСI = 0,6318.

4.6. Массовую долю серного ангидрида определяют по ГОСТ 5382 (п. 2. 10) после оглавления навески микрокремнезема конденсированного уплотненного 1 г с окислительным плавнем (п. 2.9). Метод определения - гравиметрический с осаждением сульфат-ионов хлоридом бария.

4.7. Удельную поверхность микрокремнезема конденсированного определяют с применением газометра марки ГХ-1, соответствующего техническим условиям ТУ 25-0585.001 "Газометр ГХ-1. Технические условия".

4.8. Индекс активности микрокремнезема конденсированного определяют сопоставлением результатов испытаний по прочности на сжатие растворных образцов при пропаривании размерами 4x4x16 см, с использованием 90% цемента и 10% микрокремнезема конденсированного (к массе вяжущего), и стандартных цементных образцов, выполненных по ГОСТ 310.4. Индекс активности (К) микрокремнезема конденсированного определяют по формуле:

где

R1cж- прочность на сжатие растворных образцов, выполненных с использованием 90% цемента и 10% микрокремнезема конденсированного (к массе вяжущего), МПа;

R2cж- прочность на сжатие растворных образцов, выполненных с использованием 100% цемента, МПа.

Определение индекса активности следует производить с каждых 100 тонн микрокремнезема конденсированного, но не реже одного раза в два месяца.

4.9. Насыпная плотность микрокремнезема конденсированного сухих форм или плотность водной суспензии (пасты) определяют путем взвешивания в отградуированных мерных емкостях объемом 10 л по ТУ 25.06.1250 "Группа лабораторной аппаратуры типа КСИ, МП, ЛОВ".

Насыпную плотность микрокремнезема конденсированного сухих форм или плотность водной суспензии (пасты) вычисляют по формуле:

( = (ml -m)/0,01

где

m - масса мерной емкости, кг;

m1 - масса мерной емкости с микрокремнеземом конденсированным, кг.

4.10. Определение рН 5-ти % водной суспензии (пасты) из микрокремнезема конденсированного производят следующим образом:

- навеску 5 г суспензии (пасты) из микрокремнезема конденсированного в пересчете на сухое вещество, взвешенную с погрешностью не более 0,01 г, помещают в стеклянный стакан вместимостью 250 мл, и добавляют дистиллированную воду по ГОСТ 6709 до образования суспензии с содержанием воды 95 мл;

-. полученную суспензию отфильтровывают через неплотный фильтр и определяют рН раствора на лабораторном рН-метре марки И-120М.

Расхождение между двумя параллельными определениями не должны превышать 0,1 рН.

- УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ, МАРКИРОВКА

5.1. Микрокремнезем конденсированный в сухом неуплотненном и уплотненном состоянии.

5.1.1. Упаковку микрокремнезема конденсированного производят в контейнеры мягкие специализированные для сыпучих продуктов по ТУ 6-52-00204688-07 (тип МКР-1, ОМ), или ТУ 6-19-74 (тип МКР-1, ОС), или ТУ 6-19-229 (тип МКО-1, ОС).

Упаковку микрокремнезема конденсированного возможно производить в многослойные бумажные мешки по ГОСТ 2226.

5.1.2. Транспортирование микрокремнезема конденсированного при его упаковке в контейнеры мягкие специализированные производят в открытых полувагонах или бортовым автотранспортом.

Транспортирование микрокремнезема конденсированного упакованного в многослойные бумажные мешки должно производиться в крытых транспортных средствах.

Транспортирование микрокремнезема конденсированного без упаковки производят автомобильными цементовозами.

Транспортирование должно осуществляться в соответствии с действующими на данном виде транспорта правилами.

5.1.3. Хранение микрокремнезема конденсированного следует производить в закрытых сухих складских помещениях, укладывая мягкие контейнеры (мешки) на поддоны в ряды по высоте не более 1,8 м, с обеспечением свободного прохода к ним, или в бункерах.

5.2. Микрокремнезем конденсированный в виде водной суспензии (пасты).

5.2.1. Поставку суспензии (пасты) из микрокремнезема конденсированного производят в железнодорожных цистернах или других стальных емкостях, приспособленных для ее транспортирования.

5.2.2. Суспензию (пасту) из микрокремнезема конденсированного необходимо хранить при температуре не ниже +1°С в закрытых емкостях, снабженных системой перемешивания или барботирования воздухом.

5.3. Транспортная маркировка микрокремнезема конденсированного производится по ГОСТ 14192 "Маркировка грузов".

На транспортной таре указывают наименование предприятия-изготовителя или его товарный знак, наименование продукта и номер партии, дату изготовления и массу нетто, обозначение настоящих технических условий.

- ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Изготовитель гарантирует соответствие микрокремнезема конденсированного требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий транспортирования и хранения.

6.2. Гарантийный срок хранения микрокремнезема конденсированного:

- в сухом неуплотненном и уплотненном состоянии при хранении в соответствии с настоящими техническими условиями - 18 месяцев со дня отгрузки;

- в виде водной суспензии (пасты) - 30 суток со дня отгрузки.

- УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

7.1. Микрокремнезем конденсированный применяется для приготовления бетонов и других строительных материалов на портландцементах и шлакопортландцементах по ГОСТ 10178.

7.2. При приготовлении бетонов микрокремнезем конденсированный применяется совместно с пластификаторами, суперпластификаторами и другими добавками к бетонам.

7.3. Микрокремнезем конденсированный вводится в бетонную смесь либо в уплотненном сухом состоянии насыпной плотностью 280-500 кг/м3, либо в виде водной суспензии (пасты) с массовой концентрацией 40-70%.

ПЕРЕЧЕНЬ НТД

1. ТУ 6-36-0204229-625-90**	"Пластификатор С-3. Технические условия".

2.ТУ 6-09-5283-86	"Нитрилотриметилфосфоновая кислота термостойкая, чистая. Технические условия".

3.ГОСТ 12.1.007-76* "ССБТ	"Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности".

4.ГОСТ 12.1.005-88*	"ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны".

5.ГОСТ 12.4.021-75*	"ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования".

6. ГОСТ 12.4.011-89	"ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация".

7.ГОСТ 12.4.103-83	"Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация".

8.СНиП Ш-4-80*	"Техника безопасности в строительстве".

9.ГОСТ 9758-86*	"Заполнители пористые неорганические для строительных работ. Методы испытаний".

10.ГОСТ 5382-91	"Цементы. Методы химического анализа".

11.ГОСТ 9428-73*	"Кремний (IV) оксид. Технические условия".

12.ГОСТ 4530-76*	"Кальций углекислый. Технические условия".

13. ГОСТ 4233-77*	"Натрий хлористый. Технические условия".

14.ГОСТ 4234-77*	"Калий хлористый. Технические условия".

15.ТУ 25-0585.00 1-85	"Газометр ГХ-1. Технические условия".

16.ГОСТ 310.4-81*	"Цементы. Методы определения предела прочности при изгибе и сжатии".

17.ТУ 25.06.1250-77Е	"Группа лабораторной аппаратуры типа КСИ, МП, ЛОВ".

18.ГОСТ 6709-72*	"Вода дистиллированная".

19.ТУ 6-52-00204688-07-92	"Контейнеры мягкие специализированные для сыпучих продуктов типа МКР-М".

20.ТУ 6-19-74-77	"Контейнеры мягкие специализированные разового использования для сыпучих продуктов".

20.ТУ 6-19-74-77	"Контейнеры мягкие специализированные разового использования для сыпучих продуктов".

21.ТУ 6-19-229-83	"Контейнеры мягкие специализированные для сыпучих продуктов".

22. ГОСТ 2226-88*	"Мешки бумажные. Технические условия".

23.ГОСТ 14192-77*	"Маркировка грузов".

24.ГОСТ 10178-85*	"Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические условия".

Пояснительная записка

к техническим условиям "Микрокремнезем конденсированный"

Технические условия ТУ 5743-048-02495332-96 "Микрокремнезем конденсированный". Разработаны в НИИЖБ Минстроя РФ взамен техническим условиям ТУ 7-249533-01-90 "Микрокремнезем конденсированный", ТУ 7-249533-02-92 "Микрокремнезем конденсированный уплотненный", ТУ 7-249533-03-92 "Суспензия (паста) из микрокремнезема конденсированного", прошедшим согласования с Научно-исследовательским институтом металлургии СССР, Всесоюзным институтом алюминиевой, магниевой и электродной" промышленности (ВАМИ), Республиканской санэпидемстанцией Минздрава РСФСР, Челябинским электрометаллургическим комбинатом (ЧЭМК) и Московским центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, и ТУ 4325-001-02495336-96 "Микрокремнезем конденсированный. Технические условия".

Технические условия ТУ 5743-048-02495332-96 согласованы с производителем - ТОО "Микросил" и Московским городским центром Государственного санитарно-эпидемиологического надзора: гигиенический сертификат № 19.МЦ.03.225.Т.05691.36 от 07.03.96 г.

Микрокремнезем конденсированный (МК) представляет собой пылевидный материал, состоящий из ультрадисперсных частиц сферической формы, получаемый в процессе газоочистки печей при производстве кремнийсодержащих сплавов и поставляется в трех отпускных формах - неуплотненной, уплотненной и в виде водной суспензии.

Микрокремнезем конденсированный неуплотненный (МК) получается путем отбора материала с рукавных или электрических фильтров системы газоочистки печей, имеет насыпную плотность в пределах 0,25 т/м3.

Микрокремнезем конденсированный уплотненный (МКУ) производится путем уплотнения материала (МК) с помощью специального оборудования с доведением насыпной плотности до 0,28-0,50 т/м3.

Суспензия (паста) из микрокремнезема конденсированного (МКС) производится путем смешения воды, сухого микрокремнезема (МК или МКУ), пластификатора и, при необходимости, стабилизирующего компонента.

Микрокремнезем конденсированный является высокоактивной минеральной добавкой к бетону и к цементу, предназначен для приготовления бетонов высоких марок по прочности и водонепроницаемости, а также высокой коррозионной стойкости.

Применение микрокремнезема конденсированного в массовом строительстве также позволяет экономить до 40% цемента без ухудшения характеристик бетона и сокращать расход тепловой энергии при тепло-влажностной обработке изделий.

Ресурс микрокремнезема в России в настоящее время составляет около 100 тыс.т в год. При производстве бетонных смесей микрокремнезем конденсированный сухих форм (МК и МКУ) рекомендуется вводить в бетоносмесители в виде водной суспензии 40-70% концентрации.

Техническим, условиями на микрокремнезем конденсированный, в зависимости от - содержания в нем диоксида кремния (SiO2), устанавливаются следующие марки:

- для неуплотненного, - МК-85, МК-65;

- для уплотненного, - МКУ-85, МКУ-65;

- в виде суспензии, - МКС-85.

Для микрокремнезема конденсированного нормируются массовые доли материала в пересчете на сухой продукт, содержание воды, потерь при прокаливании, диоксида кремния, свободных щелочей, оксида кальция, серного ангидрида, а также удельная поверхность (для сухих форм), индекс активности, насыпная плотность (для сухих форм) материала, плотность водной суспензии (пасты) и показатель рН 5% водной суспензии.

При анализе микрокремнезема конденсированного на соответствие требованиям Технических условий используются методы анализа, изложенные в тексте ТУ.

Технические условия "Микрокремнезем конденсированный" (ТУ 5743-048-02495332-96) по содержанию и оформлению отвечает требованиям ЕСКД.ГСС и ССБТ.

Реализация микрокремнезема конденсированного потребителям осуществляется по договорным ценам в зависимости от конкретных условий.

Руководитель разработки,

д.т.н.	С.С. Каприелов

Химический состав микрокремнезема от производства ФС75 «ОАО «Кузнецкие ферросплавы». Анализ выполнен французской фирмой «Filter Media» 20 мая 2000 года

|  | Содержание | Ед. измерения | Метод анализа |
| --- | --- | --- | --- |
| А12О3 | 0,44 | % | XRF |
| С | 0,55 | % | LECO CS 444 |
| С (отделенный) | 0,41 | % | LECO CS 444 |
| Fe2O3 | 0,20 | % | XRF |
| К2О | 1,28 | % | XRF |
| MgO | 0,81 | % | AAS |
| Na2O | 0,59 | % | AAS |
| РН | 7,9 |  | Ph METRIC |
| Si (отделенный) | 0,29 | % | DIN 51075 |
| SiC | 0,50 | % | LECO CS444 |
| SiO2 | 93,2 | % | XRF |
| SO3 | 0,45 | % | 1.ECO CS 444 |
| Удельная поверхность | 21,8 | M21g | BET |

Справка по техническим данным микрокремнезема

| Показатель | Значение показателя |
| --- | --- |
|  | Отклонения | Среднее значение |
| Массовая доля влаги, % | 0,1-0,5 | 0,3 |
| Потери при прокаливании, % | 1,1-4,36 | 1,86 |
| рН водной суспензии | около 7,74 |
| Массовая доля водорастворимых солей, % | В настоящее время на предприятии не контролируется |
| Массовая доля железа в пересчете на оксид железа (Fe2О3), % | 0,32-4,3 | 1,3 |
| Массовая доля щелочи в пересчете на оксид натрия (Na2О), % | 2,09-5,28 | 3,09 |
| Насыпная плотность, г/дм3 | для неуплотненного: 150-200 для уплотненного: 350-600 |

Гранулометрический состав микрокремнезема следующий:

- в неуплотненном состоянии:

< 2,0 мкм - 90,07%; 2 - 2,36 мкм - 1,01%; 2,36 - 3,4 мкм - 0,86%; 3,4 -5,4 мкм - 1,37%; 5,4 - 8,3 мкм - 1,41%; 8,3 - 15,3 мкм - 2,66%; 15,3 - 20,0 мкм -1,0%; 20,0 - 46,3 мкм - 1,06%;

- в уплотненном состоянии:

< 0,5 мм - 90,3%; 0,5-1,6 мм - 1,6%; 1,6-5 мм - 8,1%; >5 мм - 0%.

Таким образом массовая доля остатка на сите с сеткой 014К (0,14 мм):

• для неуплотненного 0%;

• для уплотненного на опытной установке (литейные бегуны) - данных нет, однако для сетки 0,5 мм остаток на сите составляет 9,7%.

Ведущий инженер энергетической лаборатории НТЦ	Г.П. Ефимов

Начальник энергетической лаборатории НТЦ	А.А. Бондарев

Согласовано: Начальник СКК	Б.П. Лукин